公開番号：CN1990546Ａ

発明の名称：耐衝撃性増強型ポリエステル混合工程材料及びその製造方法

【要約】

本発明は耐衝撃性増強ポリエステル混合工程材料及びその製造方法に関する。前記材料は下記のような組成分及び重量部含有量の原料で混合してなる：ポリエチレンテレフタレート６５０～９９５、ポリプロピレン５～５０、ガラス繊維０～３００、酸化防止剤１～１０。前記方法はゲルの製造、混合、乾燥、粒作りなどのプロセスを備える。現有の技術と比べて、本発明は熱可塑性プラスチック本体に少量の親水性のアノミ基を含む樹脂を導入し、本体と水素結合を形成し、PET のガラス繊維表面での濡れ性を改良でき、効果的にPETの耐衝撃強度を向上させ、特に彎曲強度及びモジューラも大幅に増加し、同時に製造コストを低減できる。